聚氨酯泡沫体原液HDPOL-1029S/HDISO2016

HDPOL-1029S是一种多元醇组合料，与异氰酸酯HDISO-2016反应生成聚氨酯泡沫体，可用于玩具球及消音部件的制作。

产品特性

原料操作范围宽，加工方便；由其制得的泡沫体的硬度可根据配比在一定范围内调节。

性能如下（实测数据）：

硬度（Shore A） ：  10-25

芯密度（kg/m3）:    100

使用说明

成型条件：  将物料温度控制在20-25℃，模具温度控制在40℃左右。

加工参数(物料温度为40℃)：

乳白时间（CT）: 12-14s

脱粘时间（TFT）: 65-70s

成型工艺：  将HDPOL-1029与HDISO-2016按质量比100：50注射到模具中，5min后即可脱模。

包装及存放

保质期6个月，包装200kg或20kg铁皮桶。

在常温、通风干燥的仓库贮存，防止暴晒。

上海鸿得聚氨酯有限公司                       地址：上海市沪南路3736弄8号

电话: 15000649614(杜)  021-68131728             传真: 	021-68131728

# Text boxes

产品说明书

HDPOL-1029S/HDISO-2016