高阻燃保温板材料

HDPOL 1086/HDISO 2019

HDPOL 1086是一种多元醇混合物，按照比例与异氰酸酯HDISO 2019混合后发生反应，生成高阻燃硬质聚氨酯泡沫，阻燃性可达B1级。该系统是为连续性层压板材生产工艺而设定的，

典型的物理和化学性质：

外观：					褐色透明液体

粘度，20℃,mPa.s：		880~950

比重，20℃：			1.15

储存须知：

吸湿性强，应将盛装容器妥善封盖，以免水分进入。建议储存在阴凉区域，避免直射阳光和雨淋，并与异氰酸酯分开存放。

在室温（10-30℃左右）情况下，其储存期为3个月。

典型配比：

重量份数

HDPOL 1086							100

HDISO 2019							185

反应特征时间（实验室手工发泡测试结果）：

乳白时间（秒）：						8±2

拉丝时间（秒）：						56±3

自由发泡芯密度（千克/立方米）：		44±1

建议的加工工艺：

温度：使用前应把原料温度调节到20-25℃，以确保其反应活性和粘度适合加工过程。

本品用前应使用桶式搅拌器搅拌至少15分钟，或使用高剪切搅拌器搅拌5至10分钟以确保组份均一。

发泡机类型：高压机/低压机

包装

HDPOL 1086包装200或220公斤铁皮桶,HDISO 2019包装225或250公斤铁皮桶。