水滤堵头聚氨酯灌封胶产品( HDPOL 9076G/HDISO 2031 )

主剂A胶(HDPOL 9076G)是一种多元醇混合物。它与固化剂B胶(HDISO 2031)(异氰酸酯)反应，就能生成一种聚氨酯弹性体。这种材料是专门为水滤堵头灌封应用而设计的。 在用于含水的水滤膜丝时也不会产生气泡。

产品特性：

性能            HDPOL 9076G		 HDISO 2031

外观             淡黄色液体			淡黄色透明液体

比重(25 oC)        		0.98				     1.20

粘度(25 oC ，mPa.s)    		500			             50

水分含量，%:          ≤ 0.05					  -

使用说明

A胶(HDPOL 9076G)与B胶(HDISO 2031)反应，主要应用于双组分固化型灌封胶，具有优良的耐水解性能、耐冲击、耐候性。这种材料是专门为水滤堵头灌封应用而设计的，在用于含水的水滤膜丝时也不会产生气泡。柔韧性好，不会造成膜丝断裂。

具体操作说明：

- HDPOL 9076G长时间静置底部有少量沉淀，请搅拌均匀后使用。HDISO 2031不用搅拌。

- 按HDPOL 9076G/HDISO 2031 =100/50的比例脱气后浇入模具。

- 浇注后，将膜丝缓慢竖直插入搅拌好的灌封胶中。

- 在室温25℃下，4min无法流动，10min脱黏。15min成型。

- 固化后硬度为邵A90度（25摄氏度）。

包装及存放

A胶(HDPOL 9076G)吸湿性强，应将盛装A胶(HDPOL 9076G)的容器妥善封盖，以免水分进入。建议储存在阴凉区域，避免直射阳光，与B胶(HDISO 2031)分开存放。

储存温度：10-35 oC ，其储存期为6个月。

上海鸿得聚氨酯有限公司                	地址：上海市沪南路3736弄8号

电话: 15000649614(杜先生) 021-68131728           	传真: 021-68131728

# Text boxes

产品说明书

HDPOL 9076G/HDISO 2031